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脱水剂SWD-801

脱水剂SWD-801是一种金属表面干燥剂，特别是电镀镍、铬后的工件，经脱水剂SWD-801处理后，不但使其迅速于燥，并于表面产生一层坚硬透明保护膜，其耐蚀性较传统的重铬酸钠处理形成的钝化为强，脱水剂SWD-801也可适宜于其它一般金属的干燥处理。

处理方法及操作条件

浓度 ： 按30 -50ml/L开缸。

温度 ： 45℃-55℃。

浸泡时间 ：热浸0.5-1分钟。取出后先过两道冷水再过一道热纯水（温度控制在55℃左右）。
干燥方法 ：1、可用用风枪吹去残留水珠。

             2、可离心1-2分钟。

             3、可低温烘1-5分钟

注意事项

工件如干燥后要喷清漆或油漆，于大量生产前必须试验清楚使用脱水剂SWD-801所形成的透明膜是否产生不良效果，才可正式生产。      

