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W-103 环保除蜡水
W-103环保除蜡水为一高度浓缩液体除蜡剂，具有强力的除蜡效力。其渗透力强，虽有少许除油作用，但不可以为主要除油用途，后道须除油、电解除油等，适用于钢铁、不锈钢、铜、铜合金、铝及锌合金件，对于严重蜡垢，配合超声波洗涤，效果更佳。
一、操作条件
W-103                                 ml/L
   30-50

温度
         热浸法





  ℃
   70-90

超声波、铝和锌合金件

     ℃

＞70

时间







             min

 1-5

搅拌

   机械、微打气、超声波
设备


铁槽
二、配制过程
1、洗净槽，加入3/5体积的热水；
2、 加热至要求的温度范围内，按工艺要求加入W-103环保除蜡水；
3、搅拌至完全溶解，加纯水至刻度即可。
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